Mögliche Werkzeugradien:

R1      3000mm

R2      2000mm

R2,5   3000mm

R3      2000mm

R4      2000mm

R5      3000mm

R10    1000mm

R20    1000mm

Die tatsächlich entstehenden Radien am Teil sind jedoch Winkel, Material und Materialstärke abhängig.

(Bsp. 90° - Werkzeugradius R1 - Blechstärke 2mm - 1.4301  ergibt Radius 2mm

90° - Werkzeugradius R1 - Blechstärke 1mm - 1.4301  ergibt Radius 1,2mm )